附件1

产品质量监督抽查不合格产品名单

| 序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 主要不合格 项目 | 承检机构 | 电商平台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木制家具 | 鹤山市沙坪同庆家居 经营部 | 广州合和家具有限公司 | 广东省广州市 | 床头柜 | 003 | ------ | 结构安全性 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 2 | 木制家具 | 蓬江区百盈家具店 | 中山市大涌镇喜得轩家具厂 | 广东省中山市 | 床头柜 | 三抽柜 | ------ | 结构安全性 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 3 | 木制家具 | 蓬江区桥本汇商行 | 中山市大涌镇旗峰裕兴家具厂 | 广东省中山市 | 床头柜 | 三抽柜 | ------ | 结构安全性 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 4 | 木制家具 | 茂名市茂南区卡奴尔 家具店 | 佛山市顺德区仕梦家具有限公司 | 广东省佛山市 | 床头柜 | M6868# | 2023-10-02 | 木工要求、甲醛释放量：1.8 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 5 | 软体家具 | 佛山市顺德区乐从镇 杨华梅家具经营部 | 佛山市洋雅床垫厂 | 广东省佛山市 | 棕垫 | 1000mm×1900mm | ------ | 耐久性要求 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 6 | 校用家具 | 佛山市顺德区乐从镇 刘然家具销售店 | 佛山市顺德区文闯家具厂 | 广东省佛山市 | 课桌椅 | KN308 60cm×40cm×75cm | 2023-01-03 | 课椅甲醛：2.9 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 7 | 木制家具 | 阳江市江城区盛泰新 顺德家具批发商城东风路分店 | 广州尚然轩家具 有限公司 | 广东省广州市 | 床头柜 | 08# | ------ | 甲醛释放量：2.2 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 8 | 木制家具 | 阳江市江城区古今木韵家具店 | 江西戎马家具有限公司 | 江西省赣州市 | 床头柜 | Ry-02# 505×385×480mm | ------ | 木工要求 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 9 | 校用家具 | 佛山市南海区大沥诚美家具店 | 广东君起家居科技有限公司 | 广东省佛山市 | 双排升降课桌（旦管） | ------ | ------ | 甲醛释放量：椅：1.2 桌：5.4 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 10 | 木质家具 | 广州市增城区城宸宫家居店 | 惠州市大雅实业有限公司 | 广东省惠州市 | HZL-CTG030床头柜 | (500*400*500)mm HZL-CTG030 | 2023-8-23 | 木工要求 | 广州质量监督 检测研究院 | / |  |
| 11 | 家用 双层床 | 佛冈县石角镇一本 家具店 | 湖南省晚安家居 实业有限公司 | 湖南省长沙市 | 双层床 | （1.5*2.0）m DJ2209 | 2023-07-18 | 上层床安全栏板、床铺面 | 广州质量监督 检测研究院 | / |  |
| 12 | 木质家具 | 广州市黄埔区华容 家具店 | 惠州市新兆盛床垫制造有限公司 | 广东省惠州市 | 雅芳婷 床头柜 | / C65 | 2023-09-05 | 木工要求 | 广州质量监督 检测研究院 | / |  |
| 13 | 木质家具 | 浈江区博雅名轩家居经 营部 | 佛山市美神实业 发展有限公司 | 广东省佛山市 | 床头柜 | （505×505×460）mm GL-0910 | 2023-02-17 | 木工要求 | 广州质量监督 检测研究院 | / |  |
| 14 | 木质家具 | 中山市火炬开发区未来元素家具商行 | 佛山市顺德区御兴工匠家具厂 | 广东省佛山市 | 床头柜 | 460*360*520 011 | 2023-07 | 力学性能-推拉构件强度 | 广州质量监督 检测研究院 | / |  |
| 15 | 木质家具 | 武江区萨普莎家具店 | 深圳萨普莎家居科技有限公司 | 广东省深圳市 | 床头柜 | （410×510×480）mm 6024#柜 | 2023-07-13 | 木工要求、力学性能-推拉构件强度 | 广州质量监督 检测研究院 | / |  |
| 16 | 木质家具 | 武江区罗敏纳家具店 | 佛山市顺德区罗敏纳家具有限公司 | 广东省佛山市 | 床头柜 | （50×40×48）cm 7002 | 2023-06-01 | 木工要求 | 广州质量监督 检测研究院 | / |  |
| 17 | 儿童家具 | 广州伈侄科技有限公司 | 江西慕莉宝家具 有限公司 | 江西省赣州市 | 美式全实木儿童床 | 1200mm*2000mm、629# |  | 甲醛释放量 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 |  |
| 18 | 木制家具 | 陆河县城香江家居批发广场 | 佛山市适美家具 有限公司 | 广东省佛山市 | 床头柜 | /、8358-302-B2 |  | 推拉构件强 度试验 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |  |
| 19 | 木制家具 | 汕尾市金马实业发展 有限公司 | 湖南金港亿家居 有限公司 | 湖南省郴州市 | 床头柜 | 56×44×56CM、A51 |  | 推拉构件强度 试验 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |  |
| 20 | 木制家具 | 梅州市梅县区天伦雅乐家具店 | 江西木林森家具 有限公司 | 江西省赣州市 | 餐椅 | 65×47×94 CM、B01 |  | 椅背静载荷试验 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |  |
| 21 | 木制家具 | 梅州市梅县区宸峰 家具店 | 东莞市沙田倍源家居用品厂 | 广东省东莞市 | 边几 | Φ50mm×H575mm、XF-F706 |  | 垂直加载稳定性试验 、 垂直和水平加载稳定性 试验 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |  |
| 22 | 木制家具 | 珠海市斗门区迈和家具商行 | 江西庆富家具有限公司 | 江西省赣州市 | 餐椅 | /、8508 |  | 椅背静载荷试验 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |  |
| 23 | 木制家具 | 珠海市金湾区三灶镇潮派家居零售店 | 佛山市爱思诺家具有限公司 | 广东省佛山市 | 床头柜 | /、D2-T |  | 木工要求 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |  |
| 24 | 木制家具 | 珠海市金湾区莱思马海家具店 | 东莞市尚益家具有限公司 | 广东省东莞市 | 床头柜 | /、132 |  | 木工要求 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |  |
| 25 | 软体家具 | 深圳市龙岗区平湖街道斯帝罗兰家具商行 | 广东省斯帝罗兰 家居有限公司 | 广东省江门市 | 单椅 | 单椅、单椅-AF-S1908 | 2020-07-07 | 木制件用料、加工（内部） | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |  |
| 26 | 木制家具 | 深圳市龙华区龙华街道合和韵家具店 | 江西勇派家具有限公司 | 江西省赣州市 | 餐椅 | /、A21 |  | 漆膜抗冲击 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |  |
| 27 | 木制家具 | 深圳市龙华区龙华华阳家具店 | 佛山市聚真家具有限公司 | 广东省佛山市 | 榉木圆凳 | 、 |  | 漆膜抗冲击 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |  |
| 28 | 木制家具 | 揭阳市世纪阳光家居 有限公司 | 佛山市乐添美家具有限公司 | 广东省佛山市 | 牛角椅 | /、/ |  | 椅背静载荷试验 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |  |
| 29 | 木制家具 | 揭阳市名邦家居 有限公司 | 丝涟床具（上海）有限公司 | 上海上海市 | 床头柜 | /、N-006 |  | 木工要求 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | / |  |
| 30 | 建筑外窗 | 佛山市诺的门窗 有限公司 | 佛山市诺的门窗 有限公司 | 广东省佛山市 | 铝合金平开窗（外窗） | 108系列 宽600mm×高900mm | 2023-06 | 铝合金型材基材壁厚标准：主型材基材最小实测壁厚公称尺寸、外窗不应小于1.80-0.12mm。实测：1.45mm 1.46mm 1.45mm | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 31 | 建筑外窗 | 佛山市坚圣门业 有限公司 | 佛山市坚圣门业 有限公司 | 广东省佛山市 | 铝合金平开窗（外窗） | 110系列、宽600mm×高900mm | 2023-07 | 铝合金型材基材壁厚标准：主型材基材最小实测壁厚公称尺寸、外窗不应小于1.80-0.12mm。实测：1.45mm 1.46mm 1.45mm | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 32 | 建筑外窗 | 广东意博门窗实业有限公司 | 广东意博门窗实业有限公司 | 广东省佛山市 | 铝合金平开窗（外窗） | 103系列 宽600mm×高900mm | 2023.07 | 铝合金型材基材壁厚标准：主型材基材最小实测壁厚公称尺寸、外窗不应小于1.80-0.12mm。实测：1.45mm 1.46mm 1.45mm | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 33 | 建筑外窗 | 佛山市佐田门窗 有限公司 | 佛山市佐田门窗有限公司 | 广东省佛山市 | 铝合金平开窗（外窗） | 120系列 宽600mm×高900mm | 2023-07 | 水密性能（外门窗适用）标准：≥3 级性能要求：记录试件的渗漏压力差值、以渗透压力差值的前一级检测压力差值为试件水密性能检测值。实测：1 级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 34 | 建筑外窗 | 广东威亚森家居科技 有限公司 | 广东威亚森家居科技有限公司 | 广东省佛山市 | 铝合金平开窗（外窗） | 理想系列、宽600mm×高900mm | 2023-07 | 铝合金型材基材壁厚标准：主型材基材最小实测壁厚公称尺寸、外窗不应小于1.80-0.12mm。实测：1.57mm、1.56mm、1.56mm、启闭力标准：6级、实测：活动扇操作力Fh23(5级)、24(5级)、22(5级)、手操作最大力矩Ms11.2(5级)、1.2(5级)、1.2(5级)、定级 分别定级后以最低分级定为启闭力分级：5级、5级、5级。 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 35 | 防火门 | 东莞市雄昊门业 有限公司 | 东莞市雄昊门业 有限公司 | 广东省东莞市 | 钢质隔热防火门 | / GFM-1124-d5A1.00(乙级)-1 | 2023-06 | 耐火性能 | 广州质量监督检测研究院 | / |  |
| 36 | 建筑外窗 | 佛山市镱勋铝窗加工 有限公司 | 佛山市镱勋铝窗 加工有限公司 | 佛山市 | 镱勋铝合金推拉窗 | 800*600mm | 2023-07-04 | 水密性能、气密 性能、抗扭曲变形性能 | 广东省科学院工业分析检测中心 | / |  |
| 37 | 建筑外窗 | 广东省华本门窗科技有限公司 | 广东省华本门窗科技有限公司 | 佛山市 | 藏山系列平开窗 | 600*900mm | 2023-07-19 | 气密性能 | 广东省科学院工业分析检测中心 | / |  |
| 38 | 建筑外窗 | 肇庆德熙科技有限公司 | 肇庆德熙科技有限公司 | 肇庆市 | 凡尔赛高节能断桥平开窗 | 650*950mm | 2023-07-26 | 水密性能 | 广东省科学院工业分析检测中心 | / |  |
| 39 | 建筑外窗 | 肇庆德熙科技有限公司 | 肇庆德熙科技有限公司 | 肇庆市 | 柏林140高节能断桥平开窗 | 650*1200mm | 2023-07-26 | 水密性能 | 广东省科学院工业分析检测中心 | / |  |
| 40 | 建筑外窗 | 广东欧圣德智能门窗 实业有限公司 | 广东欧圣德智能门窗实业有限公司 | 广州市 | 恒温静音系统断桥隔热窗纱一体外开窗 | 600*800mm | 2023-07-12 | 水密性能 | 广东省科学院工业分析检测中心 | / |  |
| 41 | 建筑外窗 | 广东欧圣德智能门窗实业有限公司 | 广东欧圣德智能门窗实业有限公司 | 广州市 | 曜龙平开窗 | 600*800mm | 2023-07-12 | 水密性能、气密 性能 | 广东省科学院工业分析检测中心 | / |  |
| 42 | 建筑外窗 | 德创门窗（广东） 有限公司 | 德创门窗（广东）有限公司 | 东莞市 | T110-2.0断桥平开窗 | 650mm×800mm | 2023-06-28 | 水密性能、气密 性能 | 广东省科学院工业分析检测中心 | / |  |
| 43 | 建筑外窗 | 德创门窗（广东） 有限公司 | 德创门窗（广东）有限公司 | 东莞市 | 120-1.4断桥平开窗 | 650mm×1000mm | 2023-06-28 | 水密性能 | 广东省科学院工业分析检测中心 | / |  |
| 44 | 建筑外窗 | 佛山市富奥斯科技 有限公司 | 佛山市富奥斯科技有限公司 | 佛山市 | F619-105 内开内倒窗 | 600mm*1000mm | 2023-07 | 铝合金型材表面处理层厚度、水密性能 | 广东省科学院工业分析检测中心 | / |  |
| 45 | 刨花板 | 佛山市东之瓜木业 有限公司 | 连平县森利红木业有限公司 | 广东省河源市 | 原木颗粒刨花板 | 1220mm×2440mm×24mm | 2023-06-04 | 2h吸水厚度 膨胀率 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 46 | 刨花板 | 佛山市顺德区文楹木材商行 | 连平县森利红木业有限公司 | 广东省河源市 | 原木颗粒刨花板 | 1220mm×2440mm×15mm | 2023-05-28 | 2h吸水厚度 膨胀率 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 47 | 中密度纤维板 | 佛山市顺德区文楹木材商行 | 柳城加美木业 有限公司 | 广西壮族自治区柳州市 | 中密度 纤维板 | 1220mm×2440mm×7mm | 2023-03-03 | 静曲强度、甲醛释放量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 48 | 中密度 纤维板 | 阳春市信源装饰材料 广场 | 广西东源木业有限公司 | 广西壮族自治区钦州市 | 中密度 纤维板 | 1220mm×2440mm×15mm | 2022-10-25 | 甲醛释放量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 49 | 中密度 纤维板 | 湛江市赤坎区驰海装饰材料经营部 | 广西国旭浩林人造板有限公司 | 广西壮族自治区玉林市 | 中密度 纤维板 | 2440×1220×9（mm） | ------ | 静曲强度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 50 | 中密度 纤维板 | 湛江市赤坎区大盛建筑材料商店 | 广西高林林业股份有限公司 | 广西壮族自治区玉林市 | 中密度 纤维板 | 2440×1220×9（mm） | ------ | 静曲强度、甲醛释放量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 51 | 中密度 纤维板 | 茂名市茂南荣发装饰材料总汇 | 广西东正木业 有限公司 | 广西壮族自治区崇左市 | 中密度 纤维板 | 2440×1220×7（mm） | ------ | 甲醛释放量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 52 | 中密度 纤维板 | 电白大超木材经营部 | 柳城加美木业 有限公司 | 广西壮族自治区柳州市 | 中密度 纤维板 | 2440×1220×9（mm） | ------ | 静曲强度、甲醛释放量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 53 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 云城区源森夹板经营部 | 贵港市腾源木业 有限公司 | 广西壮族自治区贵港市 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板 | 1220mm×2440mm×9mm | 2023-06 | 甲醛释放量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 54 | 中密度纤维板 | 云浮市云城区聚源装饰配件店 | 鹤山市鸿滔木业 有限公司 | 广东省江门市 | 中密度 纤维板 | 1220mm×2440mm×5mm | 2022-08 | 甲醛释放量 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 55 | 胶合与颗粒生态板 | 揭阳市榕城区泓宽木业经营部 | 湖南雪丰建材有限公司 | 湖南省长沙市 | 胶合与颗粒生态板 | 1220*2440*18mm | 2022-12-18 | 甲醛释放量 | 广州海关 技术中心 | / |  |
| 56 | 中/高密度纤维板 | 揭阳市榕城区泓宽木业经营部 | 漳州中福新材料 有限公司 | 福建省漳州市 | 中/高密度纤维板 | 1220*2440*2.9mm | / | 吸水厚度膨胀率 | 广州海关 技术中心 | / |  |
| 57 | 美人树 板材 | 揭阳市榕城区晓杰合板经营部 | 广西太极洋木业 有限公司 | 广西壮族自治区钦州市 | 美人树板材 | 1220×2440×9mm | 2023-04-07 | 甲醛释放量 | 广州海关 技术中心 | / |  |
| 58 | 生态板 | 广东恒发木业有限公司 | 广西东奥木业集团有限公司 | 贵港市 | 生态板 | / | 2023-05-27 | 甲醛释放量 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |  |
| 59 | 刨花板 | 东莞市伟程木业 有限公司 | 茂名市弘丰木业 有限公司 | 茂名市 | 刨花板 | / | 2023-05-09 | 甲醛释放量 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |  |
| 60 | 刨花板 | 东莞市伟程木业 有限公司 | 茂名市弘丰木业 有限公司 | 茂名市 | 刨花板 | / | 2023-06-04 | 吸水厚度膨胀率、甲醛释放量 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |  |
| 61 | 浸渍胶膜纸饰面纤维板 | 东莞市润益木业 有限公司 | 东莞市顺心装饰材料有限公司 | 东莞市 | 浸渍胶膜纸饰面纤维板 | / | 2023-06 | 甲醛释放量 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |  |
| 62 | 刨花 家具板 | 东莞市润益木业 有限公司 | 广西乐林林业集团有限公司 | 南宁市 | 刨花家具板 | / | 2023-05 LL20230523 | 甲醛释放量 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |  |
| 63 | 胶合板 | 中山火炬开发区盛威 装饰工程部 | 鹤山市宅梧镇文盛木业有限公司 | 江门市 | 胶合板 | / | 2023-03 | 甲醛释放量 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |  |
| 64 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板 | 中山火炬开发区盛威 装饰工程部 | 中山市三邦木业有限公司 | 中山市 | 浸渍胶膜纸饰面胶合板 | / | 2023-04 | 甲醛释放量 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |  |
| 65 | 中密度 纤维板 | 中山市小榄镇中益装饰材料商行（普通合伙） | 广西东源木业有限公司 | 中山市 | 中密度 纤维板 | / | 2022-12-07 | 甲醛释放量 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |  |
| 66 | 骏丰板材 | 陆丰市华胜实业 有限公司 | 东莞市骏通木业有限公司 | 东莞市 | 骏丰板材 | / | 2023-05 | 弹性模量（横纹） | 广东产品质量监督检验研究院 | / |  |
| 67 | 混凝土模板用胶 合板 | 汕尾市城区瑞兴模板店 | 揭西县五云镇松林胶合板厂 | 揭阳市 | 混凝土模板用胶合板 | / | 2023-05 | 胶合强度 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |  |
| 68 | 混凝土模板用胶 合板 | 汕尾市城区继林脚手架经营部 | 陆丰市星都时利和木制品厂 | 汕尾市 | 混凝土模板用胶合板 | / | 2023-05 | 胶合强度 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |  |
| 69 | 混凝土模板用胶 合板 | 兴宁市三一建材店 | 平远县榆盛木制 品厂 | 梅州市 | 混凝土模板用胶合板 | / | 2023-04 | 胶合强度 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |  |
| 70 | 混凝土模板用胶合板 | 兴宁市金兴木制品加工销售部 | 东源县志灵木业有限公司 | 河源市 | 混凝土模板用胶合板 | / | 2023-05 | 胶合强度、静曲强度（顺纹） | 广东产品质量监督检验研究院 | / |  |
| 71 | 环保胶合板 | 兴宁市金兴木制品加工销售部 | 临沂市兰山区尚美木业板材厂 | 临沂市 | 环保胶合板 | / | 2023-05 | 胶合强度 | 广东产品质量监督检验研究院 | / |  |
| 72 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 浈江区兴星装饰材料批发部 | 江西益佳木业有限公司 | 江西省赣州市 | 清香型杉木生态板 | 1220*2240*17mm / | 2022-08-15 | 浸渍剥离性能 | 广州质量监督 检测研究院 | / |  |
| 73 | 地板基材用纤维板 | 广州市天河区车陂森益志建材经营部 | 佛山市唐韵木业有限公司 | 广东省佛山市 | 装饰单板贴面人造板 | （2440*1220*3）mm / | 2023 | 甲醛释放量a | 广州质量监督检测研究院 | / |  |
| 74 | 中密度纤维板 | 惠州市惠阳区秋长博茂源木业商行 | 江西绿洲源木业股份有限公司 | 江西省吉安市 | MDF（中纤板） | 1220*2440*9mm / | 2023-02-23 | 甲醛释放量a、内结合强度 | 广州质量监督 检测研究院 | / |  |
| 75 | 中密度纤维板 | 惠州市惠阳区秋长广材木业经营部 | 广西国旭东腾人造板有限公司 | 广西壮族自治区梧州市 | 中（高）密度纤维板 | 2440*1220*9mm / | 2023-04 | 甲醛释放量a | 广州质量监督 检测研究院 | / |  |
| 76 | 中密度纤维板 | 清远市清城区小市胜顺兴建材经营部 | 广西国旭东腾人造板有限公司 | 广西壮族自治区梧州市 | 中（高）密度纤维板 | 2440mm×1220mm×9mm MDF-FN REG 家具板 | 2023-06-17 | 甲醛释放量a | 广州质量监督 检测研究院 | / |  |
| 77 | 通用硅酸盐水泥 | 平远县军兴建材店 | 五华县眉山水泥有限公司 | 梅州市 | 火山灰质硅酸盐水泥 | P·P 32.5R | 2023-08-13 | 抗折强度、抗压 强度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 78 | 通用硅酸盐水泥 | 佛山市南海区吉嘉安水泥销售店 | 博罗县东骏水泥有限公司 | 惠州市 | 火山灰质硅酸盐水泥 | P·P 32.5R | 2023-08-14 | 抗折强度、抗压 强度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 79 | 通用硅酸盐水泥 | 佛山市壹环建材 有限公司 | 英德市星烨旋窑水泥粉磨厂 | 清远市 | 火山灰质硅酸盐水泥 | P·P 32.5R | 2023-08-07 | 抗折强度、抗压 强度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 80 | 通用硅酸盐水泥 | 佛山市南海区狮山虹昇建材店 | 广宁县东乡水泥有限公司 | 肇庆市 | 火山灰质硅酸盐水泥 | P·P 32.5R | 2023-08-14 | 抗折强度、抗压 强度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 81 | 通用硅酸盐水泥 | 佛山市南海区狮山虹昇建材店 | 清远市清城区七星水泥厂 | 清远市 | 火山灰质硅酸盐水泥 | P·P 32.5R | 2023-08-16 | 抗折强度、抗压 强度 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 82 | 水泥 | 清远市清城区石角镇 亮记水泥店 | 英德市龙鑫旋窑水泥有限责任公司 | 广东省清远市 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 50kg P.P 32.5 | 2023-08-07 | 抗压强度、抗折 强度 | 广州质量监督 检测研究院 | / |  |
| 83 | 水泥 | 阳江高新区高飞建材店 | 阳江胜利水泥 有限公司 | 广东省阳江市 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 50kg P·F 32.5R | 2023-08-01 | 抗压强度、抗折 强度 | 广州质量监督 检测研究院 | / |  |
| 84 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 英德市东骏建材经营部 | 广东源诚塑业 有限公司 | 揭阳市 | PE100 给水管 | dn32×en3.0mm SDR11 PN1.6MPa | 2022-01-07 | 氧化诱导时间、 灰分 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 85 | 硬聚氯乙烯（PVCU）管材及管件 | 阳江市江城区定原建材经销部 | 鹤山市宝丽达建材实业有限公司 | 江门市 | PVC排水管 | DN75 | 2023-04-17 | 拉伸屈服应力、断裂伸长率、落锤冲击试验 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 86 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 肇庆市鑫晟建筑材料 有限公司 | 广东源诚塑业 有限公司 | 揭阳市 | PE100 给水管 | dn32×3.0mm PN1.6MPa | 2021-12-21 | 氧化诱导时间、 灰分 | 佛山市质量计量监督检测中心 | / |  |
| 87 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 广州闽新贸易有限公司 | 广州市康诚利塑胶有限公司 | 广东省广州市 | 无铅环保PVC-U 给水管 | dn20×2.0mm / | 2023-06-18 | 密度、液压试验（20℃、1h） | 广州质量监督 检测研究院 | / |  |
| 88 | 硬聚氯 乙烯（PVC-U）管材 | 潮州市开发区杰晟 五金店 | 泉州联胜塑胶 有限公司 | 福建省泉州市 | PVC-U(无铅)卫生饮用给水管 | Φ50×2.4mm PN:1.0MPa / | 2023-03-17 | 密度、液压试验（20℃、1h） | 广州质量监督 检测研究院 | / |  |
| 89 | 聚乙烯（PE） 管材 | 揭阳添亿建材有限公司 | 湖南诚路管业科技有限公司 | 湖南省怀化市 | HDPE100健康环保饮用给水管 | dn25×1.6MPa / | 2022-06-23 | 灰分 | 广州质量监督 检测研究院 | / |  |
| 90 | 建筑用绝缘电工 套管 | 广州富利达物资科技有 限公司 | 四会市祥塑实业 有限公司 | 广东省肇庆市 | PVC-U 冷弯难燃电线管 | dn16mm*3m / | 2023-05-29 | 抗压性能 | 广州质量监督 检测研究院 | / |  |
| 91 | 建筑用绝缘电工 套管 | 武江区华信塑胶批发部 | 广东清塑实业 有限公司 | 广东省清远市 | PVC-U阻燃绝缘电工 套管 | Φ20 / | 2023-06-16 | 抗压性能 | 广州质量监督 检测研究院 | / |  |

附件2

“粤品通”微信小程序二维码